## Slide 1: MENA 1000; Materialer, energi og nanoteknologi - Kap. 9 Fysikalske egenskaper og funksjonelle materialer
Truls Norby
Kjemisk institutt/
Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi (SMN)
Universitetet i Oslo
FERMiO/Forskningsparken
Gaustadalleen 21
NO-0349 Oslo
truls.norby@kjemi.uio.no
Optiske
Magnetiske
Dielektriske
Elektriske
Termodynamiske
Katalytiske
Foto: Sensonor/Infineon (http://www.sensonor.com/)

## Slide 2: Optiske egenskaper
Hva ved et materiale er det som gir materialet dets optiske egenskaper?
Lys – fotoner - er elektromagnetisk stråling
Elektroner i materialer er ladning i bevegelse
Ladning i bevegelse genererer et magnetisk felt
Elektroner i bevegelse avgir eller kan oppta elektromagnetisk stråling og energi, eller de kan reflektere strålingen.
Det er elektronene i materialet som gir det dets optiske egenskaper

## Slide 3: Optiske egenskaper; Lys
Lys er kvantifisert elektromagnetisk stråling
Energi
Farge, frekvens, bølgelengde
Polarisert lys: Elektromagnetisk bølgevektor har dominant retning
Figurer: Ekern, Isnes, Nilsen: Univers 3FY og W.D. Callister jr.: Materials Science and Engineering

## Slide 4: Refleksjon, absorpsjon, transmisjon, brytning
IR + IT + IA = I0
R + T + A = 1
  R = IR/I0 reflektivitet,
  T = IT/I0 transmittivitet
  A = IA/I0 absorbtivitet
Brytningsindeks n:
  n = c/v = r
  Snell:
  (= n hvis i = vakuum).
  Fermat: Lyset tar raskeste vei
Dobbeltbrytning
  forskjellig lyshastighet i forskjellige retninger
Dispersjon, aberasjon
  Kortbølget lys har høyere brytningsindeks n
Figur: W.D. Callister jr.: Materials Science and Engineering

## Slide 5: Emisjon og absorpsjon – elektroniske overganger
Gasser
  Atomer
    He, Ne, Xe, Ar
    Na, K, Ca, Sr, Ba
  Enkle molekyler
    H2
  Skarpe topper/linjer i spektre
Helium
Klor
Emisjon
Absorpsjon
Figurer: Jerstad, Sletbak, Grimnes: Rom Stoff Tid 2FY og M.A. White: Properties of Materials.

## Slide 6: Emisjon og absorpsjon – elektroniske overganger, forts.
Større molekyler og kondenserte faser
  Tettere energitilstander
  Reabsorbsjon og –emisjon
  Bredere topper i spektre
    Sorte legemer
      absorberer alt
      emiterer over stort spektrum
    Metaller
      absorberer alt i løpet av 100 nm
      reemiteres med samme bølgelengde
    Ioniske stoffer
      Stor båndgap: Transparente
      Lite båndgap: Fargede
        Unntak: ITO
Figurer: Jerstad, Sletbak, Grimnes: Rom Stoff Tid 2FY og M.A. White: Properties of Materials.
Helium
Klor
Hvitt lys fra fast stoff (sort legeme) ved høy temperatur

## Slide 7: Emisjon og absorpsjon – skjematisk oppsummering
Figur: Jerstad, Sletbak, Grimnes: Rom Stoff Tid 2FY

## Slide 8: Farge på d-metallioner; oktaedrisk ligandsymmetri
d-elektronene i utgangspunktet samme energi
Ligander påvirker d-orbitalene forskjellig (elektrostatiske krefter)
d-orbitalenes energier splittes, for eksempel t2g og eg
Eksempel: [Cu(H2O)6]2+
  Cu2+ et et 3d9-kation
  9 d-elektroner: 6 i t2g , 3 i eg
  1 ledig plass i eg
  Et t2g-elektron kan eksiteres ved absorpsjon av energi fra lys. Komplekset blir blått!

## Slide 9: d-metallioner; tetraedrisk ligandsymmetri
Eksempel: [Cu(NH3)4]2+
Figurer: Shriver & Atkins: Inorganic Chemistry, 3rd ed.

## Slide 10: d-metallioner som forurensninger gir ofte farge
Rent Al2O3 er fargeløst
  ”korund”
Cr3+-ioner løst substitusjonelt
  Defekt: CrAlx
  O2- -ionene er ligander
  Cr3+ er et 3d3-ion; farget
  rødt, ”rubin”
Ladningsoverføring:
  Fe2+ + Ti4+ = Fe3+ + Ti3+
  Blå ”safir”

## Slide 11: Luminescens
Ikke-termisk (kald) emisjon
  Eksitasjon ved stråling i eller utenfor synlig område
    Rask deeksitasjon; fluorescens
      Lysstoffrør
    Langsom deeksitasjon; fosforescens
      Selvlysende skilt
      TV- og dataskjermer
  Eksitasjon ved kjemisk reaksjonsenergi; kjemiluminescens
  Eksitasjon ved biokjemisk reaksjonsenergi; bioluminescens
    Lysende insekter; ildflue, sankthansorm
    Dypvannsfisk
      Energi: luciferin. Enzym: luciferase
  Elektroluminescens
    lysdioder
Figurer: Jerstad, Sletbak, Grimnes: Rom Stoff Tid 2FY, M.A. White: Properties of Materials og Forskning.no .

## Slide 12: Hvitt lys fra lysdioder
Blande lys fra rød+blå+grønn
  eller
UV LED + luminescerende belegg

## Slide 13: LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Elektroner eksiteres i en krystall eller et gassvolum ved ekstern stimulus og energikilde
Faller ned i en metastabil tilstand
Samles opp over ”lang” tid
Lysbølge passerer frem og tilbake, med sølvspeil i planslipte ender.
Stimulerer ”ras” av metastabile elektroner, og koherent avgivelse av monokromatisk, polarisert lys
Lyset tas ut ved at ett av speilene er semitransparent
Figurer: W.D. Callister jr.: Materials Science and Engineering

## Slide 14: Lasere

## Slide 15: Halvleder-laser
Spenning over udopet GaAs, formidlet med n- og p-dopet GaAs elektroder injiserer elektroner og hull over båndgapet.
Det passerende lyset stimulerer rekombinasjons-ras over båndgapet: Lys!
CD-spillere
SPM
osv…
Figur: W.D. Callister jr.: Materials Science and Engineering

## Slide 16: Laseren i CD-spillere

## Slide 17: Vibrasjonelle overganger
Atomære/molekylære vibrasjoner kan også absorbere lys, men ved lavere energier
  For det meste IR; påvirker ikke synlig farge
  Noe synlig rødt lys kan absorberes i noen tilfeller
  Gjelder for eksempel hydrogenbindinger
  derfor fremstår vann og is som svakt blått i tilstrekkelige tykkelser
    …men slike farger har ofte like mye med himmelen å gjøre…..

## Slide 18: Spredning, interferens; diffraksjon
Lysbølger spres av atomer
  Faste legemers kanter
  Gjennomskinnelige stoffer
Interferens mellom spredte bølger
  To eller flere regulært plasserte spalter
  Andre regulært ordnede strukturer
  Krystallgitter
  (samme effekt som i røntgen-diffraksjon for strukturbestemmelser)
Store bølgelengder spres med høyere vinkel enn små
Figurer: Jerstad, Sletbak, Grimnes: Rom Stoff Tid 2FY og NORLEP

## Slide 19: Eksempel: fotoniske sommerfuglvingeskjell; kan vi lage tilsvarende strukturer?

## Slide 20: Flytende krystaller (Liquid crystals, LC)
Molekyler flyter, men er ordnet
Hvis polare/ladede kan de ordnes og/eller roteres med elektrisk felt
Kan påvirke gjennomgang av lys
Spredning av lys
Diffraksjon/fargesplitting
Anisotrope (flate, avlange) fargestoffer kan blandes inn; roterer med LC
Farge slås ”av” og ”på”
Figurer: M.A. White: Properties of Materials.

## Slide 21: Moderne display-teknologier; LCD-skjerm og LCD-videoprosjektør
Figurer: http://www.ProjectorPeople.com

## Slide 22: Nye display-teknologier Digital Mirror Device (DMP)
Micro ElectroMechanical System (MEMS)

## Slide 23: Nye display-teknologier (DMD)
Figurer: http://www.ProjectorPeople.com

## Slide 24: Magnetiske egenskaper
Magnetisme og respons på magnetisk felt har opphav i elektronenes spinn
http://www.coertvonk.com

## Slide 25: Magnetiske egenskaper
Magnetfelt oppstår rundt ladninger i bevegelse – eks. netto spinn eller strøm
Magnetfeltet har feltstyrke H med enhet A/m
Et magnetfelt induserer en magnetisk flukstetthet B med enhet T (tesla):
Flukstetthet (induksjon) B er proporsjonal med magnetisk feltstyrke H.
Faktoren  kalles permeabilitet
0 er vakuumpermeabiliteten
Magnetisk susceptibilitet  sier noe om mediets (materialets) relative evne til å indusere fluks
Susceptibilitet og magnetisering kan være svakt negative (diamagnetisk), eller positive (paramagnetisk)
Figurer: Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry 3rd ed. M.A. White: Properties of Materials
Diamagnet, paramagnet og superleder i magnetisk felt.

## Slide 26: Opphav til magnetisme – netto spinn Eksempel fra molekylorbitaler; O2 (paramagnetisk) og CO (diamagnetisk)
Figurer: P. Kofstad: Uorganisk kjemi og Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry

## Slide 27: Opphav til magnetisme, forts.
Ingen netto spinn: Diamagnetisme
  I systemer med fylte skall og i mange d-elektron komplekser med stor krystallfeltoppsplitting 0
   < 0
  Frastøtes svakt av magnetfelt
  Oppfattes som ikke-magnetiske
Netto spinn: Paramagnetisme
  Ofte i systemer med delvis fylte skall og i mange d-elektron komplekser med liten krystallfeltoppsplitting 0
   > 0 (10-5 – 10-2)
  Tiltrekkes av magnetfelt
  Oppfattes som magnetiske
  Netto spinn innen hvert atom, men uordnede i retning mellom atomene
Figurer: Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry

## Slide 28: Ferromagnetisme
Metaller er i prinsippet paramagneter, men spinnene kan vinne energi ved å ordne seg i områder med parallelle spinn. Dette kalles ferromagnetisme.
I et magnetfelt vil spinnene få øket tendens til å rette seg etter feltet; områder med slik retning vokser på bekostning av de andre.
Magnetiseringen blir ved dette sterkere;  øker med H, men effekten mettes når alt er parallellisert.
Ved fjerning av feltet vil magnetiseringen kunne vedvare og vi beholder et magnetfelt; hysterese.
Stor hysterese: Hardt magnetisk materiale; permanent magnet
  Magneter, lagringsmedia
Liten hysterese: Bløtt magnetisk materiale; ikke-permanent magnet
  Lese- og skrivehoder, transformatorkjerner
Figur: M.A. White: Properties of Materials og Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry.

## Slide 29: Antiferromagnetisme og ferrimagnetisme
Hvis spinnene i en ferromagnet (a) ordner seg, men antiparallelt slik at vi får null netto spinn, kalles materialet antiferromagnetisk (b)
Hvis materialet ordner seg antiferromagnetisk, men slik at vi ikke får null netto spinn kalles materialet ferrimagnetisk
Figurer: Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry

## Slide 30: Magnetisk datalagring
Bløte magnetiske materialer til hodet:
  Permalloy
  Fe, NiFe, CoNiFe
  Ferritter (MO*Fe2O3)
Harde magnetiske materialer til mediet:
  Ferritt (Fe2O3)
Figur: http://www.coe.waseda.ac.jp/osaka/C-e.html

## Slide 31: Permanentmagneter
Harde ferromagnetiske materialer
  Karbon-stål, AlNiCo
  SmCo5, Sm2Co17
  Nd2Fe14B
Elektromotorer og –generatorer
Sortering (mineraler, avfall…)
Vitenskapelige/medisinske formål
Levitasjon
  Husk forskjellen til elektromagneter
    Vanlige
    Superledende
    Bløte kjernematerialer
Figur: Alstom

## Slide 32: Kombinasjon av magnetiske og andre fenomener og egenskaper
Magnetostriksjon
  Magnetfelt kan føre til elastisk deformasjon av ferromagnetiske materialer
  Tilsvarer piezoelektrisitet (elektrostriksjon)
  Derfor ”synger” transformatoren…!
Magnetooptiske egenskaper
  Magnetfelt kan polarisere lys gjennom visse krystaller; Faraday-effekten
    granater
Figurer: Argonne Natl Labs og T.H. Johansen et al. (http://www.fys.uio.no/super/dend/)

## Slide 33: Magneto-optisk avbildning

## Slide 34: Dielektriske egenskaper
Elektroner og ioner
Bevegelse
Men bare lokalt; polarisering

## Slide 35: Dielektriske egenskaper
Omhandler lokale elektriske forhold; polarisering
  (ikke elektrisk langtransport)
  Kapasitans = Ladning/spenning:
  C = Q/U enhet C/V
  Vakuum:
  C0 = 0A/d
  A= areal, d=avstand
  Medium annet enn vakuum:
  r = C/C0,
  C = rC0 = r0A/d
  Høy C: Lagring av ladning, glatting av spenning
  Lav C: Isolator i databrikker
Figur: M.A. White: Properties of Materials.

## Slide 36: Ferroelektrika
Paraelektriske dielektrika:
  Polarisering vs spenning er lineær, uten hysterese
Pyroelektrika:
  Permanente ladningsforskyvninger mulig under kritisk temperatur TC
  P vs E har hysterese
  Ferroelektrika: Polarisering vedvarer etter at elektrisk felt er fjernet (E=0)
  Bruk:
  Svært høye kapasitanser; mye brukt i kondensatorer, BaTiO3
  Ferroelektrika: Datalagring
Figurer: M.A. White: Properties of Materials, o.a.

## Slide 37: Kondensatorer
Dielektrika og ferroelektrika
Brukes til
  Lagring av ladning
  Filter (AC/DC)
Fotos: Johanson Dielectrics, AirBorne Electronics, Velleman, o.a.

## Slide 38: Piezoelektrika
Figurer: Allied Signal, Adaptronic, Sensonor
Elastisk deformasjon av en sentrosymmetrisk ionisk krystall fører ikke til netto polarisasjon eller elektrisk spenning over krystallen.
Elastisk deformasjon av en ikke-sentrosymmetrisk ionisk krystall kan føre til netto polarisasjon og elektrisk spenning over krystallen: Piezoelektrisitet.
  Eksempler: SiO2(kvarts), ferroelektrisk BaTiO3
  Platespiller-stift, kollisjonssensor, dekktrykksensor, vekt, blinkende joggesko, lighter-tenner, osv.
Omvendt: Pålagt spenning fører til elastisk deformasjon:
  Posisjonering, SPM, aktuatorer, ventiler, pumper, høyttalere, printere, motorer

## Slide 39: Elektriske egenskaper
Elektroner og ioner
Bevegelse
Langtransport

## Slide 40: Elektriske egenskaper
Langtransport av ladningsbærere
Ladningsbærerne er i utgangspunktet i tilfeldig bevegelse pga. termisk energi (kT).
  I metalliske materialer og mange halvledere er denne bevegelsen friksjonsfri for elektroner i de delvis fylte båndene der mobile elektroner finnes. Men de kolliderer med gittersvingninger og med forurensninger og andre defekter og dette gir mobiliteten.
  I ioniske materialer og mange andre halvledere er ioner og elektroner knyttet til strukturplasser, og det kreves energi for å flytte dem over barrieren som kreves for å komme til en naboplass. Dette kalles diffusjon.
Langtransport skyldes at ladningsbærerne påvirkes av krefter – vi får en viss netto hastighet og fluks av ladningsbærere.

## Slide 41: Diffusjon i et kraftfelt
Netto hastighet til en partikkel (atom, elektron eller defekt) er lik bevegelighet x kraft:
Bevegelighet er selvdiffusivitet dividert med termisk energi (Nernst-Einstein-relasjonen):
Flukstetthet er hastighet x konsentrasjon:
Kraften er gradienter i kjemisk og elektrisk (elektrokjemisk) potensial. I én dimensjon:

## Slide 42: Ladningsmobilitet og elektrisk ledningsevne
Strømtetthet er fluks x ladning. I elektrisk felt:
Ladningsmobilitet
Spesifikk elektrisk ledningsevne
Total spesifikk elektrisk ledningsevne og transporttall

## Slide 43: Ledningsevne – elektronisk og ionisk
T > 0 K
Figurer: Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry

## Slide 44: Geometri, ohms lov m.m.
Ledningsevne, eller konduktans, G, har benevning Siemens (S).
Spesifikk ledningsevne, eller konduktivitet, har benevning S/m.
Konduktans er invers av resistans.
Konduktivitet er invers av resistivitet.
Ohms lov:

## Slide 45: Halvlederkomponenter p-n-overganger
p-leder: elektronhull
n-leder: elektroner
a) n- og p-ledere separat
b) n- og p-ledere i kontakt
  Ferminivåene (elektronenes kjemiske potensial) må utlignes
c) fra skarp til jevn overgang; båndene bøyes.
Figur: M.A. White: Properties of Materials.

## Slide 46: Halvlederkomponenter p-n-overganger - dioder
p-leder: elektronhull
n-leder: elektroner
Ingen polarisering (=bias)
  Bakgrunnsrekombinasjon
Positiv polarisering (=forward bias)
  Strøm ved rekombinasjon på p-n-overgangen
Negativ polarisering
  Ingen strøm pga. uttømming på p-n-overgangen
Dioder
  Likerettere
  Elektromotorbeskyttelse
  Lysemitterende dioder (LED)
Figur: M.A. White: Properties of Materials.

## Slide 47: Vanlig AC/DC strømforsyning: Typisk bruk av transformator, dioder (bro-likeretter) og kondensator;
Fra http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html

## Slide 48: Lysemitterende diode (LED)
Figurer: Wikipedia

## Slide 49: Solceller
Mest brukt er silisium
  krystallinsk
  amorft
Andre halvledere kan også brukes
  Krav:
    Passende båndgap
    God ledningsevne
    Få defekter
  Ge
  GaAs
  TiO2
Figurer: http://acre.murdoch.edu.au/refiles/pv/text.html og http://www.iowathinfilm.com/

## Slide 50: Transistorer
pnp og npn
Kollektor-base er stengt av en stor negativ polarisering
Uten polarisering av emitter-base.
Kollektor-base forblir stengt
Med forover-polarisering av emitter-base:
Basen oversvømmes av ”feil” ladningsbærer fra emitter. Ved tilstrekkelig polarisering (bias) blir kollektor-base ledende.
Nå kan emitter-base moduleres, og vi får en tilsvarende modulasjon av kolektor-base-strømmen.
Forsterkning
Analog; forsterkere, regulatorer
Digitale:
Lager: Av-på vha. feedback
Prosessor (addisjon/subtraksjon)
Figurer: W.D. Callister jr.: Materials Science and Engineering o.a.

## Slide 51: Transistor (npn) i typisk forsterker-krets

## Slide 52: MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
n-dopet Si som substrat
p-dopede brønner forbundet med tynne kanaler
SiO2 oksidert frem på overflaten
p-brønnene kontakteres (source, drain)
SiO2-lag over kanalen kontakteres (gate)
Spenning på gate fyller eller tømmer kanalen for hull (lukker/åpner for strøm mellom source og drain)
Høy inngangsmotstand (gate)
Figurer: W.D. Callister jr.: Materials Science and Engineering, o.a.

## Slide 53: Superledere
Resistivitet blir 0 for noen materialer (mest metaller) under TC
Ekskluderer magnetfelt (Meissner-effekten)
TC for det meste < 20 K
Skyldes samvirkning av elektroner; unngår kollisjon med gittersvingninger og defekter
Bryter sammen for høye strømstyrker og magnetfelt
Figurer: W.D. Callister jr.: Materials Science and Engineering og Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry, 3rd ed.
Heike Kamerlingh Onnes

## Slide 54: Høytemperatur superledere
1986: Müller & Bednorz oppdager superledning i kompleks perovskitt (TC = 30 K!)
1987: TC > 77 K i YBa2Cu3O7 (”123”,”YBCO”)
TC = 135 K i HgBa2Ca2Cu3O8+d
2001: MgB2; TC = 39 K
Figurer: Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry, M.A. White: Properties of Materials, o.a.

## Slide 55: Superledere –magnetooptisk avbildning av magnetfeltet
Figurer: Argonne Natl Labs og T.H. Johansen et al. (http://www.fys.uio.no/super/dend/)

## Slide 56: Magnetooptisk avbildning av «pinnede» flukslinjer i superleder
Figurer: T.H. Johansen, UiO

## Slide 57: Bruk av superledere
Strømkabler
Magneter (elektromagneter)
  Medisinsk bruk; CT/NMR
Transformatorer
Levitasjon
Figurer: http://www.Fysikknett.no og Hitachi Med. Instr.

## Slide 58: Magnetoresistans
Resistansen påvirkes av magnetfelt
  Giant Magneto-Resistance (GMR)
  Colossal Magneto-Resistance (CMR)
  For eksempel LaMnO3-baserte perovskitter
Brukes i moderne lesehoder for magnetisk lagring (harddisker)
Figur: J.-G. Zhu, Materials Today, Jul/Aug 2003, 22-31.

## Slide 59: Mikroteknologi
Teknologi som bruker strukturer på mikrometerskala (10-6 m)
Mikroelektronikk
  Prosessorer
  Minne
MEMS (MikroElektroMekaniske Systemer)
  Energi
  Føle
  Bearbeide
  Handle
  Kommunisere
Fotonikk
  Integrering av optiske og elektriske signaler

## Slide 60: Faste ioneledere
Faste ioneledere: Transport av punktdefekter ved selvdiffusjon
Mange ”faste” ioneledere har adsorbert eller absorbert vann eller andre flytende faser. Ionetransport delvis ved hjelp av fluid-dynamikk
Figur: Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry

## Slide 61: Lavtemperatur, faste elektrolytter Protonledende polymerer
Proton Exchange Membranes (PEM)
Nafion® ledende; bra, men dyrt
Alternativer forsøkes utviklet, for eksempel PEEK
Fordeler ved polymerelektrolytter:
  Høy ledningsevne
  Mekanisk og kjemisk robuste
Ulemper:
  t < 100°C
  Transport av H3O+
  ”Drag” av 5-6 H2O
  Løselighet/diffusjon av brenselmolekyler
Figur: S.J. Paddison, Ann. Rev. Mater. Res., 33 (2003) 289.

## Slide 62: Egentlig vandig vs egentlig fast protonledning
Flytende/vandig:
  H3O+ ioner flyter i en vannlignende fase
Fast-fase:
  Protoner hopper mellom stasjonære oksidioner
  Protonene er sterkt bundet
  Krever stor vertsgitter-dynamikk å gi dem nok energi til å hoppe
  Eksempel: Faste syrer: CsHSO4, CsH2PO4
    Brukbare ved 150-250°C
    Løselige i vann under 100°C
    Smelter eller dekomponerer ved for høy temperatur
Figur: T. Norby, Nature, 2001.

## Slide 63: Høytemperatur uorganiske protonledere
Akseptordoping gir oksygenvakanser:
  Eksempel: Y-dopet BaZrO3
Vakansene hydratiseres i nærvær av vanndamp:

## Slide 64: Oksygenionledere – Nernst-lampen
Walther H. Nernst oppdaget på slutten av 1800-tallet at Y-dopet ZrO2 ledet strøm ved høy temperatur
Ble brukt i Nernst-lampen
  Må ha forvarmer
  Tåler luft
  Prinsippet for oksygenioneledning ved oksygenvakanser ble forstått først senere
  Dominerte før Edisons glødelamper vant frem
Foto og lenker: http://www.nernst.de

## Slide 65: Y-stabilisert ZrO2
  ZrO2 klassisk oksygenionleder – dominerende i utviklingen av fastoksidbrenselceller (Solid Oxide Fuel Cells, SOFC). Tre polymorfer:
  Monoklin, Tetragonal, Kubisk (fluorittstruktur)
  De mer symmetriske (kubisk, tetragonal) favoriseres av høy temperatur og av oksygenvakanser
  Ca eller Y tidlig brukt som akseptordopanter som kompenseres av oksygenvakanser, gir kubisk eller tetragonal struktur, og høy ionisk ledningsevne
  ”Tetragonal zirconia polycrystals” (TZP) 3–6 mol% Y2O3 bare stabil som keram med submikron partikkelstørrelse. Metastabil: Transformeres til monoklin ved mekanisk og annen påvirkning; ”Transformation toughened”.
  ”Fully stabilised zirconia” (FSZ), ”yttria stabilized zirconia” (YSZ) 8-12 mol% Y2O3. Kubisk form med høyest ioneledningsevne
Figur: ACERS: Phase diagrams for ceramists

## Slide 66: Andre oksygenionledere
Fluoritter:
  ZrO2: Sc-doping bedre enn Y-doping!
  Bedre tilpasning til ZrO2-gitteret
  Mindre binding av vakansene
  Sm- eller Gd-dopet CeO2
  -Bi2O3 (vakanser uten doping)
Perovskitter:
  BaInO2.5 (vakanser uten doping)
  Al-dopet CaTiO3
  Sr- og Mg-dopet LaGaO3 (LSGM)
Andre:
  La10Ge6O27
  La2Mo2O9
Figur: P.G. Bruce: Solid State Electrochemistry

## Slide 67: Blandet ionisk og elektronisk ledning
Viktig for effektiv omsetning av nøytrale species, ioner og elektroner i elektrokjemiske prosesser
  Batterier, eks. katode i alkalisk Zn-MnO2-batteri. MnO2 leder H+ og e-
  Elektroder for Li-ion-batterier: Li+ og e- transport
  Brenselceller, eks. katode i SOFC (eksempler til høyre). (LaSr)(Mn,Fe,Co)O3 leder O2- og e-
  Katalysatorer
    Muliggjør transport av elektroner og ioner i og på materialet
  Gasseparasjonsmembraner
    Oksygen eller hydrogen passerer membranen som en strøm av ioner og elektroner
  Også viktig i korrosjon
    Oksygen passerer oksidsjiktet som en strøm av oksidioner og elektroner

## Slide 68: Termodynamiske egenskaper; energilagring
Varme
  ”Phase Change Materials” (PCM)
  Varmeopptak/-avgivelse ved smelting/frysing
    Eksempel: Na2SO4*10H2O
Kjemisk energi
  Materialer som brensel
    Batterier, akkumulatorer; interkalasjonsforbindelser
    Aluminium, magnesium, C
Brenselslagring; hydrogenlagring
  absorpsjon
    Metaller; YHx, PdHx
    Legeringer, intermetalliske forbindelser; LaNi5H6, FeTiHx
  adsorpsjon
    Mikroporøse materialer
    Nanoskopisk karbon; rør, fibre, ”horn”
Figur: Harris et al., Fuel Cell Review 1(2004)17

## Slide 69: Hydrogenlagringsmaterialer
Figurer: Harris et al., Fuel Cell Review 1(2004)17, Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry

## Slide 70: Mikroporøse og nanoskopiske hydrogenlagringsmaterialer
Figurer: Harris et al., Fuel Cell Review 1(2004)17, Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry, o.a.
Sumio Iijima

## Slide 71: Kinetikk og katalyse
Katalysatorer
  Øker hastigheten (nedsetter aktiveringsenergien) på en eller flere kjemiske reaksjoner, men tar ikke del (brukes ikke opp)
  Tar del i delreaksjoner
Fast katalysator; Heterogen katalyse
  Hastighet
    Mikrostruktur, overflate
  Selektivitet
    Overflatekjemi, transportegenskaper, defektkjemi
Svært viktig i kjemisk industri, olje- og gassindustri, energiomsetning, avgassrensing, husholdning, osv………..
Figurer: Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry

## Slide 72: Mikroporøse materialer
Zeolitter; gode katalysatorer
  silikater med åpne strukturer
  Kanaler av forskjellig, veldefinert diameter
    God sterisk selektivitet (størrelse)
  Meget stor effektiv overflate inne i krystallene
  Veldefinert overflatekjemi
  Uendelig mange variasjoner i struktur og sammensetning
  Mange er syntetisert ved UiO (Lillerud et al.) og bærer navn etter UiO.
Figur: Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry

## Slide 73: Metallkatalysatorer
Brukes mye som elektrodematerialer; elektrokatalyse
Aktivitet følger ofte såkalte vulkanplott
Kompromiss mellom god adsorbsjon av reaktantene og ikke for god absorbsjon av produktene
Eksempel:
  Hydrogenutviklingselektrode
  Utvekslingsstrømtetthet vs bindingsenergi M-H
    «Vulkanplott» – hvorfor det?
    Pt-metaller på toppen 
J. Jaksic et al., Int. J. Hydrogen Energy, [23] (1998) 1121.

## Slide 74: Funksjonelle polymerer
Organiske stoffer er som regel ikke-ledende
  Stort båndgap
Men endel aromatiske forbindelser med resonans (delokaliserte) orbitaler fremviser
  lavere båndgap
  halvlederegenskaper ; kan dopes
  lysemisjon
Kan brukes som ledere og halvledere
OLED: Organic Light Emitting Diode

## Slide 75: Mange kombinasjoner av forskjellige typer egenskaper

## Slide 76: En slags oppsummering av Kapittel 9
Antallet fenomener og ”egenskaper” er stort
Bare fantasien setter grenser…?
Uendelig mange stoffer og materialer igjen å utforske og kanskje ”oppdage”
Vi kommer tilbake til mange av de funksjonelle egenskapene når vi skal se på energikonvertering i senere kapittel
Vi har ikke dekket alt denne gangen….
  Overflateteknologi
  Kolloider
  Medisinske materialer, Biomaterialer, biomimetiske materialer
  ……
Figur: http://www.Fysikknett.no