## Slide 1: MENA 1000; Materialer, energi og nanoteknologi Kap. 11 Nanoteknologi
Truls Norby
Kjemisk institutt/
Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi (SMN)
Universitetet i Oslo
FERMiO, Forskningsparken
Gaustadalleen 21
NO-0349 Oslo
truls.norby@kjemi.uio.no
Historie
Konsepter
Verktøy
Definisjoner
Karbon
Eksempler
Bionano
ELSA
Nanovitenskap og –teknologi; nanoVT

## Slide 2: Nano er ikke nytt
Naturen:
  Informasjon lagres i DNA – en organisk nanostruktur som er selvreproduserende og -reparerende
  Sjødyr får meget sterke skall ved hjelp av nanokompositter
Tidlige tiders mennesker:
  Bruker leire – dispersjoner av nanopartikler
  Farger glass og annet med kolloid utfelte gull-nanopartikler
  (”Purple of Cassius”)
  Lager jern-legeringer med karbon-nanorør (sot) (”Damaskus-stål”)

## Slide 3: Nanoteknologi Historie Konsepter og verktøy

## Slide 4: Nanoteknologi – litt historie
29. desember 1959:
Richard P. Feynman (1918-1988):
  foredrag for American Physical Society:
  ”There’s plenty of room at the bottom – an invitation to enter a new field of physics”.
  se for eksempel. http://www.zyvex.com/nanotech/feynman.html
De neste 20 årene skjedde det imidlertid lite…
  (Hvorfor?)
Figure by Chris Toumey

## Slide 5: C60-molekylet (1985) og karbon-nanorør
  R. Buckminster Fuller
  Buckminster-fullerene
  “Fotballmolekylet”
  Fullerener
  Fullerider
  Karbon-nanorør

## Slide 6: Sveip-probe-mikroskopene (SPM, 1981)
En superspiss nål sveiper over overflaten til et materiale
Sveip-tunnelerings-mikroskopet (STM): Tunnel-strøm av elektroner til overflaten
Atomic force microscope (AFM): Nåla avbøyes av kraften fra atomene i overflaten

## Slide 7: Sveip-probe-mikroskopene (SPM, 1981)
Scanning Tunneling Microscope (Sveip-tunneling-mikroskop, STM)
  Mye felles med AFM
  Det går en tunnelingstrøm av elektroner prøven og nåla, som varierer med avstanden
  Ofte bare det nærmeste atomet som står for tunnelstrømmen, derfor kan atomær oppløsning oppnås
  Krever ledende prøver
Figurer: T. Knutsen et al., J. Electrochem. Soc., 2007

## Slide 8: SPM på molekyler
L. Gross, Nature Chemistry 3 (2011) 273.

## Slide 9: Elektronmikroskopi

## Slide 10: Spektroskopi og atomær oppløsning
Interaksjon mellom molekylære strukturer og mange typer stråling (Lys, IR, UV, elektroner…)
Gir karakteristiske energispektre (absorbsjon, transmisjon, refleksjon)
Gir opplysninger om atomers identitet, bindinger, elektronspinn…
Kombinasjonen med atomær oppløsning i mikroskopi
Til høyre: TEM-bilde av envegget karbon-nanorør med C82-baller og enkelte erbium(Er)-atomer. Serie til venstre: Er-atomene er fremhevet ved å bruke elektron-energi-taps-spektroskopi(EELS)-toppen til Er for avbildningen.

## Slide 11: Fremstilling og manipulasjon av nanostrukturer
Top-down:
  Litografiske metoder; elektronstrålelitografi
    Avsette
    Reagere
    Etse
  Skjæremetoder
    Focused Ion Beam (FIB)
Bottom-up:
  Chemical Vapour Deposition (CVD)
  Lag-for-lag
  Nanopartikler
  Selvbyggende, selvrepliserende
Manipulering
  SPM-manipulering av atomer
FIB

## Slide 12: Engines of Creation (1986)
  K. Eric Drexler:”Engines of Creation” (1986)
  Utløste debatt om ”nanobots”, ”The Grey Goo”, etc.

## Slide 13: Clinton-administrasjonens nanoteknologi-initiativ (2000)
  National Nanotechnology Initiative (NNI)

## Slide 14: Nanoteknologi i går, i dag og i morgen
I går:
  Mange ”gamle” polymerer ville i dag bli kalt nanoteknologi; Kevlar, nylon
  Mange ”tradisjonelle” materialer er nanoskopiske; keramikk, legeringer, treverk
  Mat!?
  Batterier har lenge brukt nanokorn i elektrodene
  Solkrem!
I dag:
  Datamaskiner miniatyriseres
  Nye og bedre batterier
  Nye og bedre solceller
  Smussavvisende tekstiler, selvrensende vinduer
  Skismuring!
  Nye og mer selektive – målsøkende – medisiner
I morgen:
  Nye egenskaper, nanosensorer, medisinske gjennombrudd, ekstreme datamaskiner…..bare fantasien setter grenser

## Slide 15: Nano Dimensjoner og definisjoner

## Slide 16: Nanoteknologi – dimensjoner og noen definisjoner
Nanos (gresk) = ”dverg”
1 nm = 10-9 m = 10 Å
Nanoteknologi omfatter strukturer på < 30 nm (ca. 100 atomer)
Andre sier at nanoteknologi omfatter strukturer på 1-100 nm
Nanometerskalaen er skalaen naturen bruker til sine konstruksjoner
  bio, mineral, biomineralsk

## Slide 17: Nanoteknologi – dimensjoner og noen definisjoner
Fysikk:
  Minskende dimensjoner mot nanoteknologi
  Top-down
Kjemi:
  Økende dimensjoner mot nanoteknologi
  Bottom-up
Nanoteknologi er krysningspunktet (i dimensjon) mellom fysikk og kjemi
”Konvergerende teknologier”

## Slide 18: Nanoteknologi – definisjoner forts.
Nanoteknologi: Når liten størrelse endrer materialets egenskaper, ikke forutsigbart utfra fysikkens lover.
  Intensiv egenskap: Ikke konstant
  Ekstensiv egenskap: Ikke lineær med størrelse, volum
To hovedbidragsytere:
  Overflater blir dominerende
  Kvantifisering av energi

## Slide 19: Fra atomorbitaler til bånd og halvveis tilbake Kvantifisering av energi

## Slide 20: Repetisjon om elektronenes energinivåer Orbitaler og bånd
Diskrete orbitaler i atomer
Flere orbitaler i molekyler og clustre
Bånd i kondenserte faser (faste stoffer)

## Slide 21: Ikke alt som er gull skinner Nye egenskaper i gull nanopartikler og clustre

## Slide 22: Gull nanoclustre
Hvordan minimalisere energien?
Gode katalysatorer

## Slide 23: Kvanteprikker og qubits
Elektronenes energier blir kvantisert i små dimensjoner
jfr. atomenes eller molekylenes orbitaler
Et elektron i en kvanteprikk kan for eksempel innta ”lav” eller en eller flere ”høye” tilstander
Denne informasjonen kalles en qubit
Figur: Imperial College

## Slide 24: Nanoteknologi; kvantifisert strøm Én-elektron-transistoren
Nanoskopiske dimensjoner; Kvanteprikker
Lages med STM-tipp
Transistor med slike dimensjoner i gate-strukturen slipper kun gjennom ett elektron ad gangen
To eller flere elektroner krever høyere spenning; kvantifisert strøm
Nye muligheter for informasjons-flyt

## Slide 25: Karbon nanostrukturer

## Slide 26: Grafen (graphene)
Grafen (graphene) er enkelt-ark av grafitt (C)
“Oppdaget” av Brodie, 1859
Rene enkelt-ark karakterisert først i 2004 (Geim et al.)
Ikke stabile i seg selv
Stabiliseres av
  terminerende O og/eller H
  Bølgestrukturer
Novoselov & Geim

## Slide 27: Grafen avbildet med SPM

## Slide 28: Grafen og andre karbon-nanostrukturer

## Slide 29: Karbon-nanorør (carbon nanotubes, CNTs)
Single walled carbon nanotubes
SWCN, SWNT, SWCNT
Multi-walled carbon nanotubes
MWCN, MWNT, MWCNT

## Slide 30: SWCN karbon-nanorør
Sterkere enn stål!
Retning på rør vs struktur (a1,a2):
(n,n) («lenestol») ofte metallisk
(n,0) («sikksakk») ofte halvledende
(n,m≠n) («kiral»)
Kan dopes og funksjonaliseres

## Slide 31: Karbon-nanostrukturer; mange former

## Slide 32: Generelt om nanostrukturer
Mange materialer (C, Si, InP, TiO2…)
Mange geometrier: Rør, staver, strenger, tråder…
Plassering, retning, manipulasjon er krevende – men mulig

## Slide 33: Nanovitenskap og –teknologi (nanoVT) Eksempler på vitenskap og bruk Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

## Slide 34: Karbon-nanorør i transistorer

## Slide 35: Nanoteknologi; lagring av data
Spintronics
  Elektroniske, magnetiske, optiske egenskaper
  Ett elektrons spinn lagrer informasjon
  Hvert atom i en krystall kan holde informasjon!
  Hvert atom kan i prinsippet holde mer enn én bit
Atomær lagring: Data lagret som atomer på overflater
Molekylær lagring: Data lagret som kjemisk endring av et molekyl
  Hvert molekyl kan holde mer enn én bit

## Slide 36: Atomær bryter - memristor
K Terabe et al. 2005 Nature 433 47
+
-
Ag
Ag2S
Ag+
e-

## Slide 37: nano-sensorer

## Slide 38: Nanovitenskap og –teknologi (nanoVT) Eksempler på vitenskap og bruk Energi- og miljøteknologi

## Slide 39: Nanoteknologi og katalysatorer
Figur: K.P. Lillerud, UiO

## Slide 40: Nanoteknologi i elektroder for batterier og brenselceller
Nissan Leaf battery package
Mercedes B-class FCELL

## Slide 41: Halvledende nanomaterialer i fotokatalyse
Vandig elektrolytt for å transportere ioner (H+ eller OH- ioner)
Halvledende fotoelektrode :
  Lyset eksiterer et elektron og etterlater et elektronhull
  Kan dette paret overleve uten å utslette hverandre?
Elektronhullet kan oksidere vann H2O til
  hydroksidradikaler OH* (aq) (sinnakjemiker’n!)
  peroksidioner O22- eller HO2- eller H2O2
  oksygen O2(aq) eller O2(g)
Elektronene kan migrere til motelektroden og redusere
  H2O til H2 (vannsplitting; solart H2)
  O2(aq) til for eksempel O22- eller til OH*
H2: Vannsplitting; solart hydrogen
OH* Selvrensende overflater, desinfeksjon av vann
B.H.C. Steele, Nature Materials, Insight, 1999
P. Yang, UC Berkeley

## Slide 42: Fra sol + CO2 til brensel og mat; kunstig fotosyntese

## Slide 43: Bionanoteknologi (bionano)

## Slide 44: Bionanoteknologi (bionano)
Hva er bionano?
  Tverrfaglig biologi, medisin og kjemi/fysikk
Kan bidra til
  nye behandlingsmetoder og materialer for behandling av mennesker og dyr
  medisinsk diagnostikk
  å forutsi helsetilstand
  individualisere behandlinger
  biologiske analyser, toksikologi, og miljøanalyser
Eksempel: Abraxan
  Innkapsling av cellegiften Taxol i nanopartikler (albumin)

## Slide 45: Bionanomaterialer og regenerativ medisin
Biokompatible overflater
Bionano gir muligheter for å skape strukturer og overflater som vokser videre og reproduserer seg selv (”self-assembly”)
Sammengroing med eksisterende vev
Oppbygging av hele kroppsdeler (foreløpig særlig benvev)
Illustrasjoner fra American Institute of Physics og Murphy and Mooney, Nature Biotechnology 20, 30 - 31 (2002).

## Slide 46: Bionano – uante muligheter innen medisin

## Slide 47: Bionanodiagnostikk
in vitro
(i glass – i laboratoriet)
  Nanosensorer
    for eksempel receptorer på vibrerende piezoelektriske tunger
  Lab-on-a-chip
in vivo
(i levende organismer)
  Kontrastmidler
    Karbon-nanorør
    Gullnanostaver
    Kvanteprikker
Illustrasjon: Brunel University.

## Slide 48: ELSA Ethical, Legal, and Societal Aspects of nanotechnology Etiske, juridiske og samfunnsmessige aspekter av nanoteknologi

## Slide 50
Ethical
Legal and
Societal
Aspects
(ELSA)
of
Nanotechnology
Tabell; NFR

## Slide 51: Oppsummering m.m., kap. 12
Mikroteknologi
  Miniatyrisering av det kjente
Nanoteknologi
  Der fysikk, kjemi, bio møtes
  Der fysikkens kjente lover (eller der materialenes bulkegenskaper) endres
Klimaet og miljøet trenger radikalt nye teknologier
Nanoteknologi gir radikalt nye muligheter; materialegenskaper og ideer
Solceller, Hydrogenlagring, Batterier, Brenselceller, Vannrensing, Medisin, Helse…
Husk ELSA