## Slide 1: MENA 1000; Materialer, energi og nanoteknologi - Kap. 7 Struktur og defekter
Truls Norby/Anette Gunnæs
Universitetet i Oslo
FERMiO, Forskningsparken
Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Struktur
Krystallinske og amorfe stoffer
Enhetscellen
Kulepakking og hulrom
Plan og retninger
Strukturbestemmelse
Defekter
Punktdefekter
Transport
Dislokasjoner
Korngrenser
Overflater
Figur: http://webelements.com

## Slide 2: Krystallinske – amorfe materialer
Ordnet struktur
Uordnet struktur
Eksempler:
Ioniske-materialer/ Keramer
Halvledere
Metaller
osv.
Eksempler:
Glass
Plast
Papir
Tre
osv.
Krystaller har en periodisk indre struktur

## Slide 3: Enhetscellen: Den minste repetisjonsenheten
1 2 3
Hva er enhetscellen i eksemplene over?

## Slide 4
Enhetscellen: Den minste repetisjonsenheten
1 2 3

## Slide 5
Enhetscellen: Den minste repetisjonsenheten
1 2 3

## Slide 6
Enhetscellen: Den minste repetisjonsenheten
1 2 3

## Slide 7
Enhetscellen: Den minste repetisjonsenheten
1 2 3
Valgfritt origo

## Slide 8
Enhetscellen: Den minste repetisjonsenheten
1 2 3
Valgfritt origo

## Slide 9
Enhetscellen: Den minste repetisjonsenheten
1 2 3
Valgfritt origo

## Slide 10: Enhetscellen
x
y
z
a
b
c
α
γ
β
- Definert ved tre ikke planære vektorer:
a, b og c
-Hele krystallgitteret kan genereres ved translasjon langs disse vektorene.
-Enhetscellen kan også beskrives av lengden til vektorene a,b og c samt vinklene mellom dem alfa, beta, gamma.
-Et gitterpunkt erstatter ett eller flere atomer
-Gruppe: atomer assosiert med et gitterpunkt

## Slide 11
gitter gruppe enhetscelle
Atomer som sitter på hjørner, sideflater og kanter
deles med andre tilstøtende enhetsceller

## Slide 12: Klassifisering av krystallstrukturer
7 aksesystem (koordinatsystemer)
14 bravais-gittere
-translatorisk periodisitet
7 krystallsystem
-basert på symmetri
32 punktgrupper
- basert på symmetri om et punkt
230 romgrupper
-basert på symmetri +translasjon
Hermann og Mauguin symboler:
P (primitiv),
F (flatesentrert),
I (romsentrert),
A, B, C (sidesentrert)
R (rombohedral)
Figur: M.A. White: Properties of Materials

## Slide 13: Posisjoner, retninger og plan
Posisjonsvektor:
  [uvw], eks [110], [½½½]
Retninger:
  [uvw] en bestemt retning
  <uvw> alle ekvivalente retninger
Plan:
  (hkl) et enkelt sett med plan
  {hkl} ekvivalente plan
Z
Y
X
Z
Y
X
Z
Y
X
(010)
(001)
(100)
(110)
(111)

## Slide 14: Resiproke vektorer, planavstander
Resiprokt gitter er definert ved vektorene :
Reell avstand mellom plan {hkl} i kubisk krystall med gitterparameter a:
Normalen til et plan i resiprokt rom angis ved vektoren:
Planavstanden til planet {hkl} er gitt ved:
y
z
x
c/l
0
a/h
b/k

## Slide 15
Atomet betraktet som en kule
I struktursammenheng kan metallatomer og ioner ofte betraktes som kuler
Lavest gitterenergi ofte ved tetteste pakking av atomene/kulene
  Metaller: Deling av elektroner
  Ioniske stoffer: Elektrostatisk tiltrekning
To måter å få tettest pakking av kuler med lik radius:
    ABABABABA…. (figur a)
    ABCABCAB…… (figur b)
Figur: Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry

## Slide 16: Tetteste kulepakking
ABABAB
  heksagonal tettpakket
  hexagonal close-packed (hcp)
ABCABC
  heksagonalt utgangspunkt
  men hvis den dreies 45° får vi:
  flatesentrert kubisk struktur
  face centered cubic (fcc)
Både hcp og fcc representerer tetteste mulige pakking av kuler
Figur: Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry

## Slide 17: Andre, mindre tette kulepakkinger
Romsentrert kubisk
  Body centered cubic (bcc)
Enkel (simpel) kubisk
  Simple cubic (sc)
Lavere tetthet
Typisk for høyere temperaturer
Figur: Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry

## Slide 18: Hulrom i tetteste kulepakkinger
Oktaederhull
  Relativt store
  4 pr. enhetscelle
    1 pr. atom i enhetscellen
Tetraederhull
  relativt små
  8 pr. enhetscelle
    2 per atom i enhetscellen
Figurer: Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry

## Slide 19: Strukturer for ioniske stoffer
To eksempler:
NaCl-strukturen
  tettpakket (fcc)
  6-koordinasjon
CsCl-strukturen
  Mindre tettpakket
  8-koordinasjon
Figurer: Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry

## Slide 20: Perovskittstrukturen; ABX3
Tettpakking av AX3
B i oktaederhull i X-gitteret
Ionisk binding av A mot X
Mer kovalent binding av B mot X
Svært tolerant
  CaTiO3 (perovskitt)
  SrFeO2.5
  La0.67TiO3 eller La2/3TiO3
  WO3
  Y1/3Ba2/3CuO3-x
    YBa2Cu3O9-y
    YBa2Cu3O7
Rik variasjon i egenskaper
Figurer: Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry
A
X
B

## Slide 21: Bestemmelse av atomstrukturer: Mikroskopi
Avbildning av atomstrukturen
  Transmisjonselektronmikroskopi
    λ=0,00251 nm ved 200 kV akselerasjon
    Høyoppløsningsavbildning
    Scanning-TEM
  Sveipprobemikroskopi (SPM)
    Spiss (med et eller flere atomer)
    sveipes over overflaten.
    Scanning tunneling microscopy (STM)
    Atomic force microscopy (AFM)
http://spm.phy.bris.ac.uk/techniques/AFM/

## Slide 22: Bestemmelse av strukturer: Mikroskopi
LaNbO4
(forsidebildet i MENA1000-
kompendiet 2011)
Al
Figurer: Williams and Carter: Transmission Electron Microscopy III; D. Kepaptsoglou, UiO; Omicron NanoTechnology Gmbh; spie.org.
Grafen
Si

## Slide 23: Bestemmelse av struktur: diffraksjon
Braggs lov: nλ = 2d sinθ Konstruktiv interferens
Røntgendiffraksjon (XRD)
Liten spredning fra lette atomer (eks. O)
Nøytrondiffraksjon (ND)
God spredning fra lette atomer
Elektrondiffraksjon (ED)
100-1000 ganger sterkere interaksjon enn XRD. Spredning fra både lette og tyngre atomer.
Röntgen
Figurer: M.A. White: properties of Materials, Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry

## Slide 24: Diffraksjon og avbildning i TEM
Objektivlinsa
Diffraksjonsplanet
(Bakre fokalplan)
Bildeplanet
Prøven
Parallell innkommende elektronstråle
Si
1,1 nm
3,8 Å

## Slide 25: Defekter
Viktige for egenskaper
  Diffusjon
  Ledningsevne
  Optiske egenskaper
    etc.
Ønskede eller uønskede
Termodynamisk stabile ved T>0 K fordi de representerer uorden (entropi)
Nulldimensjonale
  Punktdefekter, Klasedefekter
Éndimensjonale
  Dislokasjoner, defektlinjer
Todimensjonale
  Defektplan, korngrenser
Tredimensjonale
  Utfellinger
Figur:A. Almar-Næss: Metalliske materialer

## Slide 26: Defekter i et ionisk materiale; ladede defekter
Defekter på kation- og aniongitter
Elektriske ladninger på defektene
Eksempel: Kation- og anionvakans i MX (NaCl, MgO, etc.):

## Slide 27: Null-dimensjonale defekter; notasjon
Punktdefekter
  Vakanser
  Interstitielle
  Substitusjon
Elektroniske defekter
  Delokaliserte
    elektroner
    hull
  Valensdefekter
    Fangede elektroner/hull
Klasedefekter
  Assosierte punktdefekter
Kröger-Vink-notasjon
A = kjemisk species
  eller v (vakans)
s = gitterplass
eller i (interstitiell)
c = Ladning
Effektiv ladning = Reell ladning minus ladning i perfekt gitter
Notasjon for effektiv ladning:
• positiv
/ negativ
x nøytral
Notes: Fortsetter å bruke eksempelet med vakansene for å illustrere grafisk det med hva og hvor.

## Slide 28: Punktdefekter i metaller, eks. nikkel
Vakanser
Interstitielle
Vakanser og interstitielle (Frenkel-defekt-par)

## Slide 29: Defekter i en halvleder; intrinsikk ionisasjon
Eksitasjon av elektroner fra valens- til ledningsbåndet:
eller

## Slide 30: Defekter i en halvleder; doping
Eksempel: Silisium (Si)
Valensbåndet i Si består av 3s og 3p-tilstander og er fullt (vha. kovalent binding).
Fosfor (P) har ett valenselektron mer enn Si og danner en donortilstand, som lett eksiteres:
Materialet blir en elektronleder (n-leder).

## Slide 31: Defekter i en halvleder; doping
Eksempel: Silisium (Si)
Valensbåndet i Si består av 3s og 3p-tilstander og er fullt (vha. kovalent binding).
Bor (B) har ett valenselektron mindre enn Si og danner en akseptortilstand:
Materialet blir en hull-leder (p-leder)

## Slide 32: Defekter i ionisk stoff; eksempel NiO; intern uorden
Frenkel-defekt-par:
Schottky-defekt-par:
3 regler for defektkjemiske reaksjonsligninger:
  Massebalanse
  Ladningsbalanse
  Gitterplassforhold

## Slide 33: Reaksjoner som danner ikke-støkiometri; Eksempler: oksygen-underskudd i ZnO og ZrO2
Oksygen-vakanser er donorer:
Eksempelet i boka:
Kjemisk reaksjon :
Defektkjemisk reaksjon :
Tre grunnstoffer som er lett å forveksle; Lær forskjellen på Sr og Zn og Zr  :
SrO strontiumoksid (gr. 2)
ZnO sinkoksid (gr. 12)
ZrO2 zirkoniumdioksid (gr. 4)

## Slide 34: Eksempel på doping: ZrO2-y dopet substitusjonelt med Y2O3
Bemerk: Elektroner som doneres fra oksygenvakansen aksepteres av Y-dopanten; ingen elektroniske defekter

## Slide 35: Defektstruktur; elektronøytralitet og defektlikevekter
Elektronøytralitet; eksempel fra Y-dopet ZrO2-y
Antagelse: to defekter dominerer
Defektlikevekt:
Innsetting gir løsningen:

## Slide 36: Diffusjon
Diffusjon krever defekter

## Slide 37: Diffusjonsmekanismer og hoppefrekvens
Vakans (”d”)
Interstitiell (”c”)
Kjedeinterstitiell (”b”)
Ombytting (”a”)
Generelt er hoppefrekvens (antall hopp per tidsenhet (n/t)) gitt ved forsøksfrekvens v0, termisk energi (kT) i forhold til aktiveringsbarrieren Qm, antall naboplasser Z og fraksjon av defekter Xdefekt:
Figur: Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry

## Slide 38: Selvdiffusjon
Selvdiffusjon = ”Random diffusion”
Termisk energi
Selvdiffusjonskoeffisienten er knyttet til hoppefrekvensen
Aktiveringsenergien for selvdiffusjon har ofte bidrag fra både mobilitet og dannelse av defektene
Total tilbakelagt vei er meget lang:
men midlere radiell avstand fra startpunktet er liten:
Figur: Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry

## Slide 39: Defektdiffusjon
Defekten beveger seg mye oftere (og derved lenger) enn det korresponderende gitterspeciet s.
Figur: Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry

## Slide 40: Dislokasjoner
Éndimensjonal defekt
Kant- og skruedislokasjoner
Karakterisert ved Burgers vektor
Figurer:A. Almar-Næss: Metalliske materialer

## Slide 41: Korngrenser
Todimensjonal defekt
Varierende ”match”
  Fra tvillinggrenser til amorf grensefase
Figurer: Balluffi et al., A. Almar-Næss: metalliske materialer, og D. Kepaptsoglou, UiO.

## Slide 42: Overflater
Todimensjonal defekt
En ny, tilfleldig plassert overflate har meget stor energi
Alle midler tas i bruk for å redusere denne energien
  Mindre overflate
    avrunding, sintring
  Mer stabil overflate
    fasettering, etsing
  Ny terminering
    Atomær omstrukturering
    Adsorbsjon
      kjemisorbsjon, fysisorbsjon
Korngrenser og overflater har stor uorden og oftest forhøyet transport
Figur: Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry

## Slide 43: Mikrostruktur
Geometrisk fordeling av
  Faser og fasegrenser
  Porer og overflater
  Korn og korngrenser
To- og tredimensjonale defekter

## Slide 44: Enkrystaller
Rendyrker bulkegenskapene til et stoff
Retningsavhengige egenskaper kan optimaliseres
Fremstilles ved krystallgroing fra gass, løsning eller smelte
Figur: http://webelements.com, R. Dieckmann, Cornell Univ.

## Slide 45: Polykrystallinsk stoff
Fremstilling
  Størkning fra smelte
    Typisk for metaller
  Sintring av pulvre
    Typisk for keramer
    Men også for enkelte metaller; pulvermetallurgi
    Sintring er eliminasjon av porer ( = eliminasjon av overflater)
    Drives av reduksjon i overflateenergi
Figurer: Coble and Burke, in Progress in Ceramic Science, C. Haavik, UiO,

## Slide 46: Illustrasjon: Ni+ZrO2 cermet sintret ved 1500°C

## Slide 47: Oppsummering, Kap. 7
Amorfe vs krystallinske stoffer
Struktur i krystallinske stoffer
  Enhetsceller
  Kulepakking
  Bravais-gittere
  Bestemmelse og nomenklatur
Defekter
  Nulldimensjonale
    Punktdefekter
    Elektroniske defekter
    Nomenklatur
    Defektkjemi
    Diffusjon
  Endimensjonale
    Dislokasjoner
  Todimensjonale
    Korngrenser
    Overflater
Mikrostruktur
  Enkrystaller
  Polykrystallinske stoffer
    Fremstilling
    Sintring

## Slide 48: Etter dette kapittelet…
Etter dette kapittelet må du kunne gjøre rede for amorfe og krystallinske stoffer,
du bør kunne beskrive eller skissere de vanligste symmetrier (kubisk, tetragonal, osv.) og Bravais-gittere.
Du bør vite hvordan mikroskopi og diffraksjon brukes til å studere strukturer.
Du må kjenne til elektroniske defekter og punktdefekter og nomenklaturen for disse, samt hvordan vi skriver og balanserer defektreaksjoner.
Du bør kjenne sammenhenger mellom defekter og diffusjon.
Du bør kunne beskrive dislokasjoner, korngrenser og overflater.
Du bør kunne vise hvordan enkrystaller lages og hvordan et tett polykrystallinsk material fremkommer ved sintring.