## Slide 1: MENA 1000; Materialer, energi og nanoteknologi - Kap. 5 Bindinger, forbindelser, løsninger
Truls Norby
Kjemisk institutt/
Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi (SMN)
Universitetet i Oslo
Forskningsparken
Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
truls.norby@kjemi.uio.no
Molekylorbitaler
Forenklede modeller:
Lewis
Kovalent, metallisk og ionisk binding
Energibetraktninger for ioniske stoffer
Forbindelser
Løsninger
Fasediagram

## Slide 2: Molekylorbitaler
Hvis to atomer er svært nær hverandre må hvert elektron forholde seg til begge kjerner og alle andre elektroner:
Atomorbitalene blir til molekylorbitaler (MO)
  Tilnærmelse: Lineær kombinasjon av atomorbitaler (LCAO)
Vi får like mange molekylorbitaler som summen av atomorbitalene
Bindende og antibindende(*)
Bindende orbitaler har høy sannsynlighet mellom atomkjernene
Eksempel: s + s
Figur fra P. Kofstad: Uorganisk kjemi

## Slide 3: Molekylorbitaler
Eksempel: pz + pz
    (i figuren kalt px)
Eksempel: py + py
Figur fra P. Kofstad: Uorganisk kjemi

## Slide 4: Molekylorbitaler
Hvis elektronene kan fylle molekylorbitalene med lavere energi, da har vi en binding: Molekylet er stabilt.
Eksempel: O2 O=O
4 elektronpar der energien har sunket (bindende).
2 elektronpar der energien har steget (antibindende)
Bindingsorden = 4 - 2 = 2
Figur fra P. Kofstad: Uorganisk kjemi

## Slide 5: Molekylorbitaler (MO)
Eksempel: Karbonmonoksid CO
:CO:
Molekylorbitalene som tar hensyn til alle elektronene gir det fulle og hele bilde av bindingene
MO RULER !
Men de er kompliserte å beregne; vi klarer det bare med stor datakraft og bare for de enkleste systemene.
Vi trenger forenklede modeller og tilnærmelser.
NFF – Ny Forenkling Følger - 
Figur fra Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry

## Slide 6: Valensbindingsmodellen (VB)
Vi kan lage nye molekylorbitaler mellom to eller flere atomer ved lineære kombinasjoner av atomorbitaler
VB-modellen: ”Vi trenger bare ta med de bindende valenselektronene”
De er bindende ved konstruktiv overlapp
-bindinger (s+s, s+px, px+px)
-bindinger (py+py, pz+pz)
Figurer fra Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry

## Slide 7: Hybridisering (?)
VB kan ikke forklare tetraedrisk CH4, fordi p-orbitalene er ortogonale.
Vi lager derfor en lineær kombinasjon av s- og p-orbitaler; sp3; tetraedrisk symmetri
Vi kan ta med d-orbitaler for å få flere enn 4 retninger, eks. d2sp3
Men: MO som tar med også H sine elektroner gir uten videre korrekt geometri!
- MO RULER!
VB og hybridisering er forenklede modeller
Figurer fra Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry

## Slide 8: Oktettregelen og Lewisstrukturer
Oktettregelen: Et fullt ytre skall (2+6=8 elektroner) gir stor stabilitet.
Mange forbindelser er stabile nettopp fordi atomene får full oktett ved å dele elektronpar.
Det delte elektronparet kalles et bindende elektronpar. Vi kan ha ett, to eller tre slike bindinger mellom to atomer.
Andre elektronpar kalles frie elektronpar.
Lewis-strukturer er et verktøy for å visualisere disse forhold.
Rent kovalent modell: Deler elektroner ideelt.
Figur fra Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry
A-B
A=B-C
NFF

## Slide 9: Resonans
Molekyler med resonansformer ofte stabile
I Lewis-formalisme: Flere mulige arrangementer
Delokaliserte elektroner; resonanshybrider
I MO: Store orbitaler som dekker hele molekylet;
Elektron-”lim”
NFF

## Slide 10: Kovalent binding (”molekylenes binding” – krefter i molekyler)
Tilsvarer Lewisstrukturens modell
Deling av bindende elektronpar
Meget sterke bindinger i molekylene pga stor konstruktiv (bindende) overlapp av orbitaler
Retningsbestemte
Grunnstoffmolekyler og forbindelser med mange valenselektroner og liten forskjell i elektronegativitet
  H-H, O=O, NN
  P4, S8, C60
  Cdiamant
Svake bindinger mellom molekylene
Figur fra http://www.webelements.com
NFF

## Slide 11: VSEPR
Symmetri, geometri (retninger) for mange molekyler kan finnes ved Valence Shell Electron Pair Repulsion (VSEPR)-modellen (som også er en forenkling):
Alle elektronpar frastøter hverandre og spriker mest mulig fra hverandre i rommet.
Frie elektronpar er mer frastøtende enn bindende.
Husk forskjell på symmetri (alle elektronpar) og geometri (bare bindende)
Figurer fra P. Kofstad: Uorganisk kjemi
NFF

## Slide 12: To enkle effekter av størrelse
Sterisk hindring:
  Små sentralatomer kan ikke omgis av for mange atomer.
  Eks.: PCl5 ok, men NCl5 ustabil.
Dobbelt- og trippelbindinger for små atomer, men oftest bare enkeltbindinger for store atomer:
  Store atomer forhindrer overlapp for px- og py-orbitaler
  O=O men S8
  NN men P4
Figurer fra Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry og http://www.webelements.com

## Slide 13: Krefter mellom molekyler
Permanente dipolmoment
  Polare kovalente bindinger
  Forskjellig elektronegativitet
  Elektrostatiske krefter mellom molekyler
  For hydrogen (H—XH) kalles dette hydrogenbinding.
  Høyere smeltepunkt og kokepunkt for mer polare molekyler.
Induserte dipoler
  Vibrasjoner fører til instantane dipoler
  Elektroner vs kjerne, ioner vs ioner
  Netto tiltrekkende kraft
  Kalles:
    Londonkrefter, dispersjonskrefter
  van der Waalske bindinger
Figurer fra P. Kofstad: Uorganisk kjemi og Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry

## Slide 14: Metallisk binding (”metallenes binding”)
Ikke nok valenselektroner til å fylle oktetter
Deler elektroner med flest mulig andre; elektron-sjø
Ekvivalent med resonans-modellen
Ikke rettede bindinger
Kulepakking
Høye koordinasjonstall
Leder strøm
Smibare
Metallisk glans
Figur fra Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry
NFF

## Slide 15: Ionisk binding (”saltenes binding”)
Ikke dele, men fordele elektroner for å oppnå full oktett
Forskjell i elektronegativitet > 2
Ladede kuler
Elektrostatiske krefter
Sprø, ikke-ledende
  elektronene bundet
  men ioneledere når smeltet
lav koordinasjon
  store anioner
lav tetthet
“Salter”
Grupper kan være kationer og anioner;
  NH4+ , NO3- ; NH4NO3(s)
Figur fra Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry
NFF

## Slide 16: Formelle oksidasjonstall
Tillegges grunnstoffene i et sett regler for forbindelser mellom ulike grunnstoffer. Tar hensyn til elektronegativitet og antall valenselektroner:
  Fluor har alltid formelt oksidasjonstall -1
  Oksygen har oksidasjonstall -2, -1 eller -½, unntatt i forbindelse med fluor.
  Hydrogen har oksidasjonstall +1 eller -1.
  Andre grunnstoffer har oksidasjonstall som gis av antall valenselektroner og ønsket om å oppnå full oktett i ytre skall, samt av forskjell i elektronegativitet.
  Summen av oksidasjonstall skal være lik netto ladning for molekylet/ionet.
Eksempel, vann-skift-reaksjonen:

## Slide 17: Gitterenergi for ioniske stoffer
Hvilket gitter er mest stabilt?
Mest negativ ΔG0 for følgende:
M+(g) + X-(g) = MX(s) ΔG0 = ΔH0 – TΔS0
M+(g) + X-(g) er felles referansepunkt for flere strukturer.
Gitterentalpi er mer vanlig å bruke, og angis ofte for den omvendte prosessen:
MX(s) = M+(g) + X-(g) ΔHL0 (> 0)
Figur fra Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry

## Slide 18: Termodynamisk modell – Born-Haber-syklus
Na(s) + ½ Cl2(g) = NaCl(s) ΔfH0
Atomisering (sublimasjon) av Na(s)
+109 kJ/mol
Dissosiering av ½ mol Cl2(g)
½ * 242 kJ/mol = +121 kJ/mol
Ionisering av Na(g) +495 kJ/mol
Elektronopptak av Cl(g) -349 kJ/mol
Gitterentalpi for NaCl(s) -786 kJ/mol
Målt dannelsesentalpi for NaCl(s) fra grunnstoffene -410 kJ/mol
Figur fra P. Kofstad: Uorganisk kjemi

## Slide 19: Teoretisk estimat av gitterenergi for ioniske krystaller
Figur fra Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry

## Slide 20: Eksempel: 1-dimensjonal streng
A = Madelungkonstanten
1-dimensjonal streng: A = 1,386
NaCl-strukturen: A = 1,748
Figur fra Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry

## Slide 21: Gitterenergi, forts.
Figurer fra Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry

## Slide 22: Bruk av gitterenergi for stabilitetsvurdering av ioniske stoffer Eksempel: Løselighet av et salt i vann

## Slide 23: Bruk av gitterenergi for stabilitetsvurdering av ioniske stoffer Eksempel: Løselighet av et salt i vann
  MX(s) = Mz+(aq) + Xz-(aq) ES
Deles i to reaksjoner:
  Ionisering;
  MX(s) = Mz+(g) + Xz-(g) -EL (gitterenergi)
  Hydratisering (solvatisering) av ioner i vann:
  Mz+(g) + Xz-(g) = Mz+(aq) + Xz-(aq) Ehyd

## Slide 24: Løselighet av ionisk stoff i vann, forts.
Stort + lite ion: (rC+rA) stor: EL liten. Ehyd stor: Løselig!
Stort + stort ion: (rC+rA) stor: EL liten. Ehyd liten: Mindre løselig.
Lite + lite ion: (rC+rA) liten: EL stor. Ehyd stor: Mindre løselig.

## Slide 25: Molekylorbitaler i faste stoffer; metaller
Antall molekylorbitaler er lik antall atomorbitaler.
  Forskjellig energi (eller kvantetall)
  Dannelse av bånd
Metaller (eks. Li og Be):
  Overlapp mellom s og p ved likevektsavstand
  Få valenselektroner – bare delvis fylling; metalliske egenskaper
Figurer fra P. Kofstad: Uorganisk kjemi

## Slide 26: Tetthet av energier
Tetthet av energier (Density Of States, DOS) er en mer komplisert funksjon av energien enn et ”bånd” gir inntrykk av.
Dersom et bånd er mindre enn halvfylt får vi n-ledning (elektron-”gass”)
Dersom et bånd er mer enn halvfylt får vi p-ledning (”hull-gass”)
Figur fra Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry
For ordens skyld: p’en i p-ledning har ikke noe med p-orbitaler å gjøre…..

## Slide 27: Valens- og ledningsbånd; båndgap
Molekylorbitalene i faste stoffer danner bånd og forbudte ”gap” i energinivåene
Elektronrike grunnstoffer tenderer til å fylle bånd (tilsvarer fulle skall/oktett)
Øverste fylte bånd kalles valensbåndet
Nederste tomme bånd kalles ledningsbåndet
Avstanden mellom de to kalles båndgapet, Eg
Eg

## Slide 28: Halvledere og isolatorer
I ledningsbåndet kan elektroner få ekstra energi og bevege seg fritt.
I et fullt valensbånd kan elektroner ikke bevege seg – derimot kan et hull bevege seg.
T=0: Ingen ledningselektroner eller hull. Isolator.
T>0: Entropi fører til fordeling av elektroner på valens- og ledningsbåndene: Halvleder.
Avhenger av T og Eg

## Slide 29: Doping
Elektronrike fremmede species (dopanter) som holder dårlig på elektronene introduserer elektronnivåer med høyere energi enn vertskapets egne: vi får donornivåer høyt i båndgapet.
Kan ved T>0 lett donere elektroner til ledningsbåndet: n-leder
Elektronfattige fremmede species som ønsker elektroner introduserer tomme elektronnivåer: vi får akseptornivåer lavt i båndgapet.
Kan ved T>0 lett akseptere elektroner fra ledningsbåndet: p-leder

## Slide 30: Grunnstoffene – bindinger og egenskaper
Figurer fra P. Kofstad: Uorganisk kjemi
  Atomære
    He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn
  Molekylære; diatomære:
    H2 (H-H)
    F2, Cl2, Br2, I2 (F-F osv.)
    O2, S2 (O=O osv.)
    N2 (N N)
  Molekylære; polyedre
    O3, S8, Se8
    P4
    C60
  Molekylære; kjeder
    Sn
    (P4)n(rødt)
  Makromolekylære
    C(diamant)
  Molekylære; lag
    P(sort)
    C(grafitt)
  Halvmetaller
    B, Si, Ge, As, Se
  Metaller
  …..Al, Ga, Sn, Sb,

## Slide 31: Forbindelser
To ikke-metaller: Kovalent forbindelse
  H2O, HCl, SO2, CH4, CS2, NI3, SiO2, SiC, BN, osv.
To metaller: Metallisk forbindelse
  NiAl, LaNi5, osv.
Metall og ikke-metall: Ionisk
  NaCl, SrO, LaF3, osv.
  Minkende forskjell i elektronegativitet gir minkende ionisk og økende kovalent karakter; TiB2, WC, NiAs, osv.
Hydrogen: Variabel rolle (metall/ikke-metall)
  HCl (polar kovalent), CH4 (kovalent), PdH2 (metallisk), CaH2 (ionisk)
Høyere forbindelser: Komplisert, men grupper kan ofte ses på som kovalente internt og ioniske eksternt
  H3O+, NO3-, PO43-, NH4+, osv.
Figur fra P. Kofstad: Uorganisk kjemi
NFF

## Slide 32: Organiske forbindelser
Kovalente forbindelser med karbon, C
  >30 millioner kjente organiske forbindelser
  bare noen få, enkle karbonforbindelser regnes om uorganiske
    karbonater CO32-, karbider C4-, cyanider CN-, CO, CO2-….
De enkleste; hydrokarboner; alkaner
  metan CH4
  etan C2H6
  propan C3H8
  butan C4H10
    iso-butan
    n-butan
  …
  Generelt: CnH2n+2

## Slide 33: Hydrokarboner
Alkaner – bare enkeltbindinger (mettede)
  metan CH4
  etan C2H6
  CnH2n+2
Alkener – med dobbelbindinger (umettede)
  eten C2H4 H2C=CH2 CH2=CH2
  propylen C3H6 H2C=CH-CH3
Alkyner – med trippelbindinger
  etyn (acetylen) C2H2 HC≡CH CH≡CH
Aromater – ringformede forbindelser
  sykloheksan C6H12
  benzen C6H6

## Slide 34: Hydrokarboner
Upolare – uløselige i vann
Smelte- og kokepunkt øker med antall karbonatomer
Hovedbestanddel i ”olje og gass”
  raffineres
    fraksjonert destillasjon
    cracking
    dehydrogenering
    …
  til asfalt…smøreoljer…paraffin, diesel, bensin…butan, propan, etan, metan
Høyt energi-innhold

## Slide 35: Andre organiske forbindelser
med oksygen
  alkoholer -OH
  aldehyder -HC=O
  ketoner -CO-
  karboksylsyrer -COOH
med nitrogen
  aminosyrer; proteiner
  urea
  benzimidazol
polymerer
  polyetylen (PE)
  polypropylen (PP)
  polybenzimidazol (PBI)

## Slide 36: Fasediagram - tilstandsdiagram
Én komponent
  Ett grunnstoff eller én forbindelse
  P vs T
  Viser stabilitetsområder for forskjellige faser av komponenten
  Et resultat av minimalisering av Gibbs energi for systemet
  Høyere temperatur og lavere trykk: Mindre kondenserte faser
  Trippelpunkt: Likevekt mellom fast stoff, væske og gass
  Kritisk punkt; grense for forskjell mellom væske og gass. Over dette: Superkritisk.
Figurer fra M.A. White: Properties of Materials og A.A. Næss: Metalliske materialer
CO2
Fe

## Slide 37: Oppsummering
Molekylorbitaler
Forenklede modeller:
VB, Lewis, VSEPR
Bindingstyper
Kovalent, Metallisk, Ionisk
Energibetraktninger for ioniske stoffer
Bånd og båndgap
Metaller, halvledere (&doping), isolatorer
Forbindelser
Kovalente, ioniske, metalliske
Organiske forbindelser; stor gruppe
Polymerer
Tilstandsdiagram

## Slide 38: Oppsummering – bindinger og forbindelser
Type forbindelse
Aggregattilstand, mekaniske egenskaper
Typiske elektriske egenskaper
Andre typiske egenskaper
Kovalente
Molekyler
Gasser, væsker, faste stoffer med lave smeltepunkt
Oftest isolerende
2-dim. sjikt
Myke, sjiktstrukturer, smøremidler
3-dim. nettverk
Svært harde
Isolatorer, halvledere
Metalliske
Myke, duktile
Metalliske ledere
Metallisk glans
Ioniske
Harde, sprø
Isolatorer ved lav temperatur, ionisk ledning i smelte, løses i vann som ioner
Saltaktige